砼结构鉴定与加固 复习资料
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一、选择题
1、下列说法错误的是_____________。
A、碱与集料中的碱活性矿物发生化学反应，产生的凝胶物质因吸水发生膨胀，产生膨胀压力，最终导致混凝土开裂、破坏。
B、混凝土发生碱集料反应，修补裂缝使结构质量完好。
C、混凝土发生碱集料反应产生的裂缝影响混凝土的力学性能。
D、混凝土发生碱集料反应产生的裂缝加剧钢筋锈蚀。

2、下列不是检测混凝凝土强度的方法         。
A、回弹法   B、电磁法  C、取芯法   D、拔出法
3、检测裂缝的宽度使用         设备。
A、钢尺   B、读数显微镜  C、超声波仪   D、应变仪
4、钢筋混凝土结构加固设计年限，一般按         年考虑。
A、20   B、30  C、40   D、50 

二、填空题
1、氯离子对钢筋锈蚀作用机理主要包含四个方面:              、                、
               、                   。
2、砌体结构造成地基不均匀沉降的因素有：              、             、

               、                 、                   、                      等。

3、引起钢结构整体失稳的原因有以下几个方面：                 、                   、
                、                     。
4、检测砌体抗压强度方法有：              、               、                     。
三、简答题
1、造成建筑工程需要检测鉴定与加固的原因有哪些？
2、混凝土碳化对建筑结构有何不利影响？
3、简述超声回弹法检测混凝土强度的原理。
四、计算题
某教学楼楼盖中的矩形截面梁b(h =250mm(550mm，采用C25混凝土(fc0=11.9N/mm2， fc0=11.9N/mm2)，HRB335级钢筋(fy0=11.9N/mm2)，受拉钢筋4  18。该梁原作用的弯矩标准值为74KN-m，现作用的弯矩设计值为180 KN-m。已知该梁的抗剪能力满足设计要求，试采用粘钢法(Q235钢板，fy0=215N/mm2)，进行抗弯加固。（加固施工前，采取措施对该梁卸载，加固达到强度后加载，不考虑二次受力影响）。
参考答案
一、选择题
1、B  2、C  3、B  4、B 
二、填空题
1、氯离子对钢筋锈蚀作用机理主要包含四个方面: 破坏钝化膜、形成腐蚀电池、去极化作用、导电作用。
2、砌体结构造成地基不均匀沉降的因素有：建筑物基础位于软土地基上、土层厚度变化大、建筑物立面高度差异太大、建筑物平面形状复杂、建筑物过长、荷载差异过大等。

3、引起钢结构整体失稳的原因有以下几个方面：设计错误、制作缺陷、临时支撑不足、维护使用不当。
4、检测砌体抗压强度方法有：原位轴压法、 扁顶法 、切制抗压试件法。
三、简答题
1、造成建筑工程需要检测鉴定与加固的原因有哪些？
答：(1)工程地质勘查引起的缺陷
(2)设计计算引起的缺陷
(3)施工和管理引起的缺陷
(4)房屋维护和使用不当引起的缺陷
(5)灾害性事故引起的缺陷
2、混凝土碳化对建筑结构有何不利影响？
答：一方面，产生的CaCO3混凝土的密实度与强度提高；另一方面，使混凝土孔隙溶液中的pH值降低，引起的混凝土内的钢筋锈蚀。
3、简述超声回弹法检测混凝土强度的原理。
答：超声波穿透被检测的材料，它也反映了混凝土内部构造的有关信息。回弹法的回弹值反映了混凝土的弹性性质，同时在一定程度上反映了混凝土的塑性性质，但它只能确切反映混凝土表层（约 30mm）的状态。因此，超声与回弹的综合，既能反映混凝土的弹性性质，又能反映混凝土的塑性性质；既能反映混凝土表层的状态，又能反映内部的构造，自然能较确切地反映混凝土的抗压强度。

四、计算题
某教学楼楼盖中的矩形截面梁b(h =250mm(550mm，采用C25混凝土(fc0=11.9N/mm2， fc0=11.9N/mm2)，HRB335级钢筋(fy0=11.9N/mm2)，受拉钢筋4  18。该梁原作用的弯矩标准值为74KN-m，现作用的弯矩设计值为180 KN-m。已知该梁的抗剪能力满足设计要求，试采用粘钢法(Q235钢板，fy0=215N/mm2)，进行抗弯加固。（加固施工前，采取措施对该梁卸载，加固达到强度后加载，不考虑二次受力影响）。
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