名词解释 
1. 表观密度
2. 屈强比

3. 和易性
单项选择题
1. 砂浆的保水性指标为（    ）。

A.坍落度；  B. 分层度；  C. 沉入度；  D. 维勃稠度。
2. 已知混凝土的砂石比为0.52，则砂率为（    ）。
A. 0.35； B. 0.34； C. 0.54； D.  1.86。
3. 硅酸盐水泥石耐腐蚀性差，主要是因为水泥石中含有较多的（    ）。

A. 水化硫铝酸钙； B. 水化铁酸钙； C. 氢氧化钙；  D. 水化硅酸钙。

4.在混凝土配合比设计过程中，施工要求的坍落度主要用于确定（    ）。

A.混凝土的流动性； B.水灰比； C.用水量； D.混凝土早期强度。

5.混凝土配合比设计的三个主要参数是（    ）

A.水灰比、砂率、石子用量；                B.水灰比、砂率、单位用水量；

C.水泥用量、砂率、单位用水量；             D.水灰比、砂子用量、单位用水量。

三、简答题(每小题5分，共25分)
1. 钢的脱氧程度对钢的性能有何影响？ 

2. 用数理统计法控制混凝土质量可用哪些参数？

3. 在配制混凝土时一般为什么不采用细砂或特细砂？
四、判断题(对的打√，错的打×并改正。每小题1分，共10分) 

1.一般来说，钢材硬度越高，强度越大。                                                  （    ）

2.水泥出厂后三个月使用，其性能并不变化，可以安全使用。                                （    ）

3. 级配好的骨料其空隙率小，总表面积大。                                               （    ）
4. 分层度愈大，说明砂浆保水性愈差。                                                   （    ）

5.气硬性胶凝材料只能在空气中硬化，而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。                    （    ）
五、计算题(每题6分，共30分)

1. 混凝土表观密度为2400 kg/ m3，水泥用量300 kg/ m3，水灰比0.60，砂率35%，试计算：混凝土的质量配合比。

2. 从新进货的一批钢筋中抽样，并截取两根钢筋做拉伸试验，测得如下结果：屈服下限荷载分别为42.4kN、41.5kN；抗拉极限荷载分别为62.0kN、61.6kN, 钢筋公称直径为12mm，标距为60mm，拉断时长度分别为66.0mm、67.0mm。计算：该钢筋的屈服强度，抗拉强度及伸长率。
3. 本地某住宅工程混凝土设计强度等级为C25，混凝土标准差为5MPa, 施工采用机械拌合和振捣，设计砂率为35％，单位用水量为195kg, 坍落度为50～60mm。所用原材料如下：水泥：普通水泥32.5MPa （水泥的实际强度为36.0MPa），砂：中砂，级配2区合格；石子：碎石5～40mm，水：自来水；假定混凝土的表观密度为2400kg/m3，采用质量法计算该混凝土的计算配合比。 

4．若题3中，砂的含水率为6％，石子的含水率为2％，计算该混凝土的施工配合比。
以下为本试卷的标准答案:

一、 名词解释
1. 表观密度: 是指材料在自然状态下，单位体积的质量。
2. 屈强比: 钢材屈服强度与抗拉强度之比。
3. 和易性：是指混凝土拌合物能保持其组成成分均匀，不发生分层离析、泌水等现象，适于运输、浇筑、捣实成型等施工作业，并能获得质量均匀、密实的混凝土的性能。
二、单项选择题
1.B；2.B；3.C；4.C；5.B；

三、简答题

1. 钢的脱氧程度对钢的性能有何影响？

答：按脱氧程度的不同，将钢分成沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢。

沸腾钢是脱氧不充分，气体杂质多，钢的时效敏感性答、钢的致密程度差，故冲击韧性和可焊接性能较差，性能不稳定，但钢的利用率高，成本低。镇静钢和特殊镇静钢脱氧充分，钢质致密，钢性能稳定，质量好，但成本较高。半镇静钢的质量与成本介于上述二者之间。
2. 用数理统计法控制混凝土质量可用哪些参数？ 

答：在数理统计方法中，常用强度平均值、标准差、变异系数和强度保证率等统计参数

来评定混凝土质量。

3. 在配制混凝土时一般为什么不采用细砂或特细砂？

   答：这是由于如果采用细砂或特细砂，其比表面积大，为满足施工要求，需要更多的水泥浆来润滑，造成成本提高。
四、判断题
1. （ √ ）

2. （ √ ）

3. （ × ）

4. （ √ ）

5. （ × ）

五、计算题
1. 解：水的用量为： 
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得：
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答：混凝土的质量配合比为：1m3混凝土水泥300kg、砂671kg、石子1249kg、水180kg。
2. 解：钢筋的屈服强度为 ：
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钢筋的抗拉强度为 ：
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钢筋的伸长率为 ：
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钢筋的屈服强度371MPa;    钢筋的抗拉强度547MPa;     钢筋的伸长率10.8%。
3. 解：（1）混凝土配制强度fcu,o＝25＋1.645*5=33.225Mpa

      （2）根据公式：fcu,o=A×fce(C/W－B)，可得 C／Ｗ＝2.08, 

已知W0=195 kg/ m3,  则 C0=2.08×195=405.6kg/ m3
      （3）质量法求解计算配合比：           

 C0+W0+S0+G0=2400 kg/ m3                      (1)

  S0/(S0+G0)=35%                       (2)

解上述方程可得：

S0=629.82 kg/ m3 ,   G0=1169.58 kg/ m3
          计算配合比为：C0：S0：G0：W0＝1：1.55：2.88：0.48

4. 解：上题已计算出该混凝土计算配合比为：C0：S0：G0：W0＝1：1.84：3.41：0.56

所以施工配合比为：

            水泥用量不变，C＇＝405.6 kg/ m3
            砂用量S＇＝（1＋6％）×629.82=667.61 kg/ m3
            碎石用量G＇＝（1＋2％）×1169.58=1192.97kg/ m3  

   水用量不变，W＇=195－6％×629.82－2%×1192.97＝133.35kg/ m3

施工配合比为：C＇：S＇：G＇：W＇＝1：1.65：2.94：0.33

5. 解： 根据保罗米公式，所制成的混凝土强度为 
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该C30混凝土的配制强度为 
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     所以该混凝土的强度不满足设计要求。
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