
                       工程材料与热加工复习 

一、填空题  

1、固溶体的晶格类型与溶质和溶剂中的             晶格类型相同。 

2、表征材料抵抗冲击载荷能力的性能指标是               .
3、合金的           收缩和          收缩是形成铸件缩孔和缩松的基本原因。 

4、铸件采取顺序凝固的目的是                。  

5、落料工艺中冲下部分为         ，周边为              。 

6、绘制自由锻件图的目的之一是计算坯料的         和         。 

7、GCr15是               用钢，其Cr的含量是             %。 

8、焊接热影响区中            区和           区的性能最差。  

9、钢的调质处理是                 ，中碳钢调质处理后得到的组织是            ，其性能特点是                  。  

10、为改善T10A钢的切削加工性能，可采用                热处理工艺。  

11、物体的平衡是指物体相对于地面__________或作________运动的状态。

12、平面汇交力系平衡的必要与充分条件是：_____________。该力系中各力构成

的力多边形________。
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13、一物块重600N，放在不光滑的平面上，摩擦系数f=0.3，在左侧有一推力150N，物块有向右滑动的趋势。Fmax=__________,所以此物块处于静止状态，而其F=__________。
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14、刚体在作平动过程中，其上各点的__________相同，每一瞬时，各点具有__________的速度和加速度。

15、AB杆质量为m，长为L，曲柄O1A.O2B质量不计，且O1A=O2B=R，O1O2=L，当φ=60°时，O1A杆绕O1轴转动，角速度ω为常量，则该瞬时AB杆应加的惯性力大小为__________，方向为__________ 。
二、单选题   

1、材料的脆性转化温度应在使用温度：(       ) 

A.以上；            B.以下；         C.与使用温度相同。 

2、合金组织中，锻造性能最好的是(       )。     

A.化合物          B.混合物          C.固溶体  

3、45钢经调质处理后得到的组织是(       )。  

A.回火S          B.回火M          C.回火T          D. s 

4、经冷轧后的15钢钢板，要求降低硬度，可采用(       )。 

A.扩散退火       B.去应力退火       C.球化退火        D.再结晶退火 

5、固溶体出现枝晶偏析后可用(       )加以消除。  

A.塑性变形       B.再结晶           C.扩散退火        D.回火 

6、一个合金的室温组织为α+βⅡ+(α+β)，它由(       )。 

A.两相组成       B.三相组成         C.四相组成        D.一相组成 

7、影响合金流动性的主要因素是：(       )

A.合金成份       B.铸造工艺条件     C.熔点            D.凝固点  

8、确定浇注位置时，应将铸件的重要加工表面置于：(       ) 

A.上部           B.下部             C.任意部位 

9、在Fe-Fe 3 C相图中，GS线也称为(       )。    

A.共晶线         B.共析线           C.A 3 线          D.Acm线 

10、合金结晶温度范围广, 浇注温度过低,易使铸件产生(       )缺陷。 

A.浇不足         B.气孔             C.应力与变形      D.缩孔与缩松 

三、判断题

1、晶体缺陷的共同之处是它们都能引起晶格畸变。  (       )

2、铸件在固态收缩阶段受阻碍时，会在铸件内产生机械应力。(       )

3、确定铸件浇注位置时，铸件的重要面应朝下。(       ) 

4、球墨铸铁可以进行等温淬火获得B下。(       ) 

5、铸钢的收缩大于灰铸铁，故铸钢件易产生缩孔与缩松。(       )

6、拉深系数越小，工件的变形程度越小。(       ) 

7、中碳钢的可焊性比高碳钢钢差。(       )

8、铸造热应力的性质是铸件薄壁处快冷受压应力，厚壁处缓冷受拉应力。(       ) 

9、一般钢中的含磷量增加，其钢的冷脆性增加。(       )

10、金属在0℃以下的变形称为冷变形。(       ) 

四、简答题 

1、“趁热打铁”的含义何在？  

2、高速工具钢在热轧或热锻后空冷为什么能获得马氏体？  

3、手工电弧焊的焊接冶金特点有哪些？  

4、用一冷拉钢丝吊装一大型工件入炉，并随工件一起加热到1000℃，加热完毕，当吊出工件时钢丝发生断裂。试分析其原因。  

5、用GCr9钢生产精密量具时，往往要进行冷处理，这是为什么？  

五、分析题 

1、下列工件（毛坯）应采用何种方法制造（只填大类，如铸造、锻造、冲压、焊接等）（4分）   

2、解释下图曲线中影响σb变化趋势的原因。（2分）  

3、用T10钢制造形状简单的车刀，其工艺路线为： 锻造→热处理①→机械加工→热处理②→磨削加工  

（1）写出①②热处理工序的名称并指出各热处理工序的作用；（4分）  

（2）指出最终热处理后的显微组织。（1分） 

修改下列不合理的结构（在试卷空白处重新画图，并请表达清楚。每个2分，共6分）

   1、铸件

2、自由锻件

3.焊件

工程材料与热加工 复习资料答案
一、填空题

1、溶剂 2、冲击韧性3、液态、 凝固 4、补缩5、制件，废料6、重量 和 尺寸 

7、滚动轴承， 1.5 8、熔合和 过热 9、指热处理的一种工艺，回火索氏体，综合机械性能好  10、球化退火

11.保持静止  匀速直线

12.该力系的合力为零    自行封闭

13.180N    150N

14.轨迹形状    相同 
二、单选题 

1、B 2、C 3、A 4、D 5、C 6、A 7、A 8、B 9、C 10、A 

三、判断题（每小题1分，共18分。）  

1、√2、√3、√4√ 5、√ 6、X7、X  8、√9、√10、X 

四、简答题

1、 锻造时对坯料加热的目的是提高原子的活动能力，从而提高材料的塑性。对于钢，加热还能使钢处在塑性好的奥氏体区，进一步提高材料的可锻性  

2、 高速钢的合金元素含量很高，淬透性好，在热锻或热轧后，经空冷就能获得马氏体组织。（钢材热锻或热轧的温度区间一般在奥氏体区）。  

3、  熔池温度高;熔池金属液冷却快；空气对焊缝的影响严重  

4、冷拉钢丝绳加热到1000℃保温，消除了加工硬化现象，使钢丝绳的强度下降，当出炉后再次吊装工件时，钢丝绳便因强度不够而断裂。  

5、 精密量具的组织和尺寸的稳定性要求高，GCr9钢淬火后残余奥氏体多，而残余奥氏体是不稳定组织，冷处理后能使残余奥氏体转变彻底。  

五、分析题  

1、  HT200制的气缸体——————————（  铸造       ） 

40Cr制的汽车中间轴—————————（  锻造       ）    

08制的散热器罩———————————（  冲压       ） 

Q345制自行车架———————————（  焊接       ） 

2、 强度对组织形态很敏感。随碳含量的增加，亚共析钢中P增多而F减少。P的强度比较高，所以亚共析钢的强度随碳含量的增大而增大。到约ωc =0.9%时，Fe3CⅡ沿晶界形成完整的网，削弱了晶界的强度，使钢的强度迅速降低
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3、（1） 热处理工序的名称：①球化退火②淬火+低温回火作用：①改善切削加工性，并为最终热处理做好组织准备；②调整性能，获得高硬度、耐磨性的性能  

（2） 最终热处理后的显微组织：回火马氏体+渗碳体  

4、修改下列不合理的结构（在试卷空白处重新画图，并请表达清楚。每个2分，共6分）   1、1铸件
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2自由锻件
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3焊件
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