24秋-建筑材料

40 题 |100 分

收起全部

一.  单选题（每题3分，共20题，总分值60分）

1.

钢筋混凝土用的外墙涂料一般不考虑涂料的（）

（3分）

A

耐久性

B

耐污性

C

耐碱性

D

耐磨性

答案

D

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

2.

一般碎石对混凝土强度的增加作用（）卵石。

（3分）

A

相似

B

小于

C

大于

D

有时大于，有时小于

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

3.

在混凝土拌合物制备时，加入粉煤灰掺和料主要作用不是为了

（3分）

A

改善和易性

B

节约水泥

C

提高强度

D

降低水化热

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

4.

下列具有民族特色的材料是

（3分）

A

红砖

B

玻璃幕墙

C

不锈钢板

D

琉璃瓦

答案

D

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

5.

下列耐热性最好的高分子材料是

（3分）

A

聚氯乙烯

B

聚乙烯

C

聚丙烯

D

聚苯乙烯

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

6.

游泳池内所用材料特别需考虑（）

（3分）

A

隔声性

B

吸声性

C

弹性

D

耐水性

答案

D

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

7.

初凝时间不合格的水泥（）

（3分）

A

可用于次要工程

B

作废品，不能使用

C

可同终凝时间长的水泥混合使用

D

可正常使用

答案

B

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

8.

硫铝酸盐水泥的初凝时间与终凝时间（）

（3分）

A

相差小

B

相差大

C

比硅酸盐水泥大

D

比硅酸盐水泥小

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

9.

下列对钢质量肯定有害的元素是

（3分）

A

Si

B

Mn

C

C

D

N

答案

D

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

10.

1m3的普通烧结实心砖砌体需用砖数为（）块。

（3分）

A

256

B

512

C

628

D

随意

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

11.

冬季施工时不宜用

（3分）

A

M型减水剂

B

含氯盐早强剂

C

松香树脂类引气剂

D

水溶性树脂系减水剂

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

12.

一般情况下，引气剂的用量（） 其它外加剂。

（3分）

A

大于

B

小于

C

相近于

D

有时大于，有时小于

答案

B

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

13.

在普通民用平顶房用浇沥青液材料，是因为沥青材料（）

（3分）

A

耐磨性好

B

强度大

C

憎水性

D

抗老化

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

14.

配制在高湿度环境中或永远处在水下的混凝土时，最适宜选用的水泥是

（3分）

A

普通硅酸盐水泥

B

火山灰水泥

C

硅酸盐水泥

D

矿渣水泥

答案

D

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

15.

软化点越高，沥青的性能（）

（3分）

A

越好

B

越差

C

不一定越好

D

不变

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

16.

在用水拌制水泥时，不宜使用

（3分）

A

河水

B

湖水

C

海水

D

自来水

答案

C

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

17.

材料的表观密度提高， 隔声性（）

（3分）

A

降低

B

不变

C

提高

D

有时高，有时低

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

18.

终凝时间不符合规定的水泥（）

（3分）

A

作废品，不能使用

B

可正常使用

C

可同初凝时间长的水泥混合使用

D

可用于次要工程

答案

D

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

19.

相对而言，北方地区选用沥青的牌号（）

（3分）

A

要比南方的高

B

与南方的相似

C

可能比南方的高，可能要比南方的低

D

低要比南方

答案

A

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

20.

不具有隔热效果的玻璃材料是 ( )

（3分）

A

中空玻璃

B

钢化玻璃

C

热反射镀膜玻璃

D

吸热玻璃

答案

B

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

二.  判断题（每题2分，共20题，总分值40分）

21.

蒸养（压）砖主要有粉煤灰砖、灰砂砖和炉渣砖。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

22.

利用水玻璃可加固土壤。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

23.

为改进粘稠沥青的凝结速度，可掺入适量的煤油或汽油。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

24.

目前家用输水管道常用聚氨脂管替代铸铁管。

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

25.

加入引气剂后，虽新拌混凝土的和易性提高，但因混凝土中气体含量增加，其抗渗性和抗冻性降低。

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

26.

石膏材料一般用于室内，但不用于卫生间。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

27.

用石灰等制成的三合土常用于道路工程的基层、底基层等。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

28.

级配良好的石子，其空隙率大、需用的水泥浆相对减小。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

29.

常用的防水涂料有石棉乳化沥青涂料、乳液型氯丁橡胶沥青涂料和聚氨脂防水涂料。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

30.

花岗岩石材常用于室内，大理石常用于室外。

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

31.

黏贴釉面砖时，可用聚乙烯醇缩甲醛与水泥混合以提高水泥材料的抗冻性、抗裂性和耐磨性。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

32.

水泥强度等级是根据3、7和 28天抗压强度综合评定的。

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

33.

对水泥安定性判定有争议时，应以雷氏法为准。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

34.

彩色钢板用作屋面材料，主要是相比其它屋面材料价格而言较便宜。

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

35.

为冬季道路施工而配置新拌混凝土时，可预热骨料以减小混凝土硬化后的开裂。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

36.

若水泥的初凝时间不符合规定，可将其用于普通民用建筑工程。

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

37.

玻璃钢材料的特点是玻璃材料经钢丝增强后，抗冲击性提高，且透明性仍很高。

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

38.

硅酮密封膏比其它常用密封膏与工各种材料的粘结性能好。

（2分）

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

39.

因为骨料中含碱活性成分会延长混凝土的初凝时间，故必须严格控制。

（2分）

答案

错误

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料

40.

复合墙板一般由承受外力的结构层，中间保温层和装饰面层构成

（2分）

- 纠错

答案

正确

解析

- 难度 : 中等|

- 课程结构 : 建筑材料