
房屋结构检测与加固复习资料
一、选择题
1. 房屋检测中，对于混凝土强度的检测，以下哪种方法属于非破损检测方法？                                               （ C ）
A. 钻芯法    B. 拔出法     C. 回弹法      D. 冲击回波法
2. 当房屋基础出现不均匀沉降时，可能会导致墙体出现（ C ）裂缝。
A. 水平     B. 垂直        C. 斜向        D. 网状
3. 下列哪种加固方法适用于提高梁的抗弯承载力？           ( D )
A. 粘贴钢板加固法                 B. 增大截面加固法
C. 外包钢加固法                   D. 以上都是
4. 房屋结构的安全性鉴定评级分为（ C ）个等级。
A. 2       B. 3       C. 4       D. 5
5. 检测房屋的倾斜度时，常用的仪器是（ D  ）。
A. 水准仪    B. 经纬仪   C. 全站仪   D.以上都可以
6. 碳纤维布加固混凝土结构时，其粘贴层数一般不宜超过（ B ）层。
A.2         B.3           C.4         D. 5
7. 对房屋进行耐久性检测时，主要检测的内容不包括（ C  ）。
A. 混凝土碳化深度           B. 钢筋锈蚀情况
C. 结构变形情况             D. 混凝土中氯离子含量
8. 采用加大截面法加固柱时，新增混凝土的强度等级不应低于（ B ）。
A. C15       B. C20         C. C25     D. C30
填空题
房屋结构检测的首要目的是评估结构的当前   安全  性能和  可靠   等级。

2.结构检测中，对建筑物整体或局部垂直度的测量称为_   倾斜    观测。

3.观察墙体、梁、板表面出现的开裂现象并进行记录，是   裂缝     调查的主要内容之一。

4.使用专用工具（如回弹仪、超声波仪）对混凝土构件强度进行现场抽检的方法，属于   无损     检测。

5.结构检测报告的核心结论通常包括结构的   可靠性     评定等级和必要的处理   措施     。

6.当发现混凝土构件中的钢筋因保护层剥落而暴露在空气中时，表明构件发生了     钢筋锈蚀    现象。

7.对于承载力不足的梁、板、柱等混凝土构件，增大其截面尺寸并配置新钢筋的加固方法称为   增大截面     。

8.在梁、板底部粘贴高强度材料（如碳纤维布、钢板）以提高其抗弯承载力的加固方法，属于   粘贴     加固技术。

9. 对于墙体稳定性不足或抗剪能力不足的情况，常采用在墙面单侧或双侧附加钢筋网并喷射   高性能复合砂浆     砂浆的加固方法。

10. 地基不均匀沉降引起的墙体开裂，通常呈现   斜向   方向（如正八字或倒八字）。

11.对于宽度超过规范允许值的受力裂缝或影响耐久性的裂缝，常用的处理方法是   压力灌浆    。

11.对房屋进行结构加固设计时，必须依据有资质的检测单位出具的正式   检测鉴定     报告。

12.结构加固施工结束后，需按照相关规范进行  质量    验收，确保加固效果达到设计要求。

13.在使用碳纤维布加固混凝土结构时，必须保证结构基面平整、坚实，并彻底清除   表面污染物     。

14.提高钢结构构件稳定性的加固方法，常见的有增设   加劲肋     支撑或加大构件截面。

15.在对既有钢筋混凝土结构进行强度评定时，常用的非破损检测方法之一是   回弹     法，该方法通过测试混凝土表面的回弹值来推定其抗压强度。

三、判断题
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	判断
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	√
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	×
	√
	
	
	
	
	


（    ）1.房屋检测只需要对结构进行检测，不需要考虑建筑的使用功能

（    ）2.钻芯法检测混凝土强度是一种破损检测方法，会对结构造成一定的损伤。

（    ）3.房屋的倾斜度检测可以采用经纬仪或全站仪进行测量。

（    ）4.粘贴钢板加固法只能提高梁的抗弯承载力，不能提高梁的抗剪承载力。。

（    ）5.房屋结构的安全性鉴定评级为A级时，表示结构安全可靠，不需要进行加固处理。

四、简答题
1. 简述房屋检测的一般流程？

房屋检测一般先明确检测目的、范围及依据，制定检测方案。接着收集相关资料，如设计图纸、施工记录等。然后进行现场检测，包括结构外观检查、材料性能检测、结构变形测量等。之后对检测数据进行分析处理，依据相应标准和规范对房屋结构的安全性、使用性和耐久性等进行评定。最后编写检测报告，提出处理建议。

2. 碳纤维布加固混凝土结构的施工要点有哪些？

首先要对混凝土表面进行处理，清除油污、杂质，打磨平整并修补缺陷。然后按规定比例配制粘结剂，搅拌均匀。粘贴碳纤维布时，应将粘结剂均匀涂抹在混凝土表面和碳纤维布上，用滚筒沿同一方向滚压，排除气泡，使碳纤维布与混凝土充分粘结。施工过程要注意环境温度和湿度，粘贴后要进行养护，避免扰动。

综合分析题
某市一栋建于1985年的6层砖混结构住宅楼（无地下室），住户近期发现底层部分承重墙体出现多条竖向及斜向裂缝，宽度约0.3mm至1.5mm不等，部分门窗洞口上方也可见细微裂缝。同时，部分住户反映室内地坪有轻微倾斜感。业主委托专业机构进行房屋结构安全性检测与鉴定。综合评定为B级（有危险点，限制使用）。需采取措施处理危险点后方可安全使用。请给出加固处理方案建议？

答案：针对主要病害（裂缝、承载力不足、不均匀沉降），提出以下综合加固方案：

（1）裂缝修复：

对宽度小于0.5mm的裂缝，采用压力灌注改性环氧树脂浆液进行封闭处理，恢复其整体性。

对宽度大于0.5mm的裂缝，除注浆外，还应在裂缝两侧粘贴碳纤维布（CFRP）或钢丝网聚合物砂浆面层进行加固补强，提高墙体抗拉抗剪能力。

（2）承载力不足墙体加固：

钢筋网水泥砂浆面层法： 对承载力不足且开裂严重的墙体，双面或单面增设钢筋网（通常为φ6@150-200mm），喷射或抹压高强度等级水泥砂浆（M15及以上），形成组合墙体大幅提高抗压、抗剪及抗震能力。

外包混凝土（或喷射混凝土）加固法： 在墙体单侧或双侧支模，浇筑混凝土（或喷射细石混凝土）形成套箍，显著提高墙体刚度和承载力。此法增加截面较多，影响室内空间。

（3）地基基础加固（针对不均匀沉降）：

基础压力注浆加固法： 在沉降较大区域的基础底部或周边土体中钻孔，注入水泥基浆液（可添加适量水玻璃等速凝剂）。通过浆液渗透、压密、劈裂作用，提高地基土承载力，阻止沉降进一步发展。需布设沉降观测点严密监测注浆效果。

若基础本身强度不足，可考虑基础扩大截面法加固。

增设构造措施提高整体性：

增设构造柱/圈梁： 根据房屋现状和加固需要，在关键部位（如房屋四角、楼梯间四角、墙体交接处等）新增钢筋混凝土构造柱，并与原有圈梁或新增圈梁可靠拉结，形成封闭约束体系，提高房屋整体刚度和抗震性能。

增设扶壁柱： 对局部倾斜或承载力严重不足的独立墙体，可在其外侧增设钢筋混凝土扶壁柱进行加固。
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