机械工程材料复习资料
一 单选题
1. 金属结晶时，冷却速度越快，其实际结晶温度将（       ）。  

A. 越高        B. 越低      C. 越接近理论结晶温度      D. 不受冷却速度影响 

2. 承受交变应力的零件选材应以材料的（       ）为依据。  

A. 弹性极限     B. 抗拉强度Rm      C. 屈服强度Rp0.2    D. 疲劳强度σ-1 

3. 亚晶界的结构是（       ）。  

A. 由点缺陷堆积而成                B. 由晶界间的相互作用构成 

C. 由位错排列而成                  D. 由杂质和空位混合而成 

4. 测定铸铁的硬度，应采用（      ）。  

A. HBW         B. HRC              C. HRA             D. HV 

5. 能使单晶体金属产生塑性变形的应力主要为（      ）。  

A. 正应力        B. 切应力          C. 复杂应力         D. 临界正应力 

6. 主要依据（      ）指标来判定材料能否顺利经受变形加工。  

A. 弹性极限  B. 抗拉强度Rm(σb) C. 断后伸长率A(δ)、断面收缩率Z(ψ)  D. 冲击韧度 

7. 调质钢回火后快冷的原因是（       ）。  

A. 提高钢的强度   B. 提高钢的塑性     C. 防止产生回火脆性    D. 提高钢的韧性 

8. 机床床身应选用（        ）材料。 

A. Q235            B. T10A             C. HT200           D. T8 

9. 普通机床变速箱中的齿轮最适宜选用（       ）。  

A. 20Cr锻件        B. 45钢锻件         C. Q235焊接件      D. HT150铸件 

10. 滚动轴承零件要求硬度≥60HRC，最终热处理应选用（      ）。  

A. 调质      B. 淬火+中温回火      C. 淬火+低温回火      D. 正火+高温回火 

11. 铸造性能最好的铸铁是（      ）铸铁。  

A. 灰             B. 可锻           C. 球墨            D. 蠕墨 

12. 过冷度是金属结晶的驱动力，它的大小主要取决于（       ）。  

A. 金属材料的化学成分                 B. 金属材料的熔点 

C. 金属材料的晶体结构                 D. 金属材料的冷却速度 

13. T12钢与18Cr2Ni4W钢相比，（       ）。  

A. 淬透性低而淬硬性高些              B. 淬透性高而淬硬性低些 

C. 淬透性高而淬硬性也高些            D. 淬透性低而淬硬性也低些 

14. αK值小的金属材料表现为（       ）。  

A. 塑性差        B. 强度低          C. 疲劳强度低       D. 韧性差 

15. 共析钢正常的淬火温度为（         ）℃。  

A. 850           B. 727              C. 760               D. 1280 

16. 工程上使用的金属材料一般是（        ）的。  

A. 各向同性     B. 各向异性         C. 伪各向同性       D. 伪各向异性 

17. 提高灰铸铁的耐磨性可采用（        ）。  

A. 整体淬火     B. 渗碳处理         C. 表面淬火         D. 低温退火 

18. 在图纸上出现以下几种硬度技术条件的标注，其中（      ）是最正确的。  

A. 500HBW     B. 800HBW          C. 12～15HRC        D. 223HBW 

19. 铜管拉伸后为避免开裂，在冷弯前应进行（       ）。  

A. 正火        B. 球化退火         C. 去应力退火        D. 再结晶退火 

20. 金属材料、陶瓷材料和高分子材料的本质区别在于它们的(       )不同。  

A. 性能        B. 结构              C. 结合键            D. 熔点 

21. 钢在淬火后获得的马氏体组织的粗细主要取决于（     ）。 

A. 奥氏体的本质晶粒度              B. 奥氏体的实际晶粒度 

C. 奥氏体的起始晶粒度              D. 钢组织的原始晶粒度 

22. 钢的热硬性主要取决于（      ）。  

A. 钢的碳质量分数                  B. 马氏体的碳质量分数 

C. 残留奥氏体量                    D. 马氏体的回火稳定性 

23. 以铜、锌为主的合金称为（      ）。  

A. 黄铜         B. 青铜           C. 白铜               D. 紫铜 

24. 合成橡胶的使用状态为（      ）。  

A. 晶态           B. 玻璃态          C. 高弹态         D. 粘流态 

25. 强度是指金属材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。其中抵抗变形的能力用（   ）衡量。  

A. 屈服强度      B. 规定残余伸长应力   C. 抗拉强度     D. 断裂强度 

26. 为减轻重量，桥梁构件应该选用（      ）钢。  

A. Q235          B. 45               C. Q345(16Mn)     D . 20CrMnTi 

27. 从力学性能比较，聚合物的（     ）比金属材料的好。  

A. 刚度         B. 强度              C. 冲击韧度      D. 比强度 

28. 过共析钢正常淬火加热温度是（      ）。  

A. AC1+30～50℃     B. AC3+30～50℃    C. ACcm+30～50℃    D. AC3 

29. 具有匀晶型相图的单相固溶体合金（      ）。  

A. 铸造性能好       B. 锻造性能好      C. 热处理性能好      D. 切削性能好 

30. T10钢的平均碳质量分数为（       ）%。  

A. 0.10          B. 1.0                C. 10                D. 0.01 

二 多选题

31. 铸铁的石墨化过程包括（　     ）。  

A. 匀晶反应形成匀晶石墨　 B. 共晶反应形成共晶石墨  C. 由奥氏体中析出二次石墨 

D. 共析反应形成共析石墨   E. 从液相中析出一次石墨 

32. 多晶体与单晶体相比，其力学性能表现为（　     ）。  

A. 强度低　    B. 强度高      C. 塑性好       D. 塑性差     E. 韧性好 

33. 共析钢在550℃以上高温区的等温转变产物按其片间距的大小分为（　      ）。  

A. 铁素体　    B. 珠光体      C. 奥氏体       D. 索氏体     E. 托氏体 

34. 共析钢在550℃～Ms的中温区的等温转变产物为（　       ）。  

A. 铁素体　   B. 珠光体      C. 上贝氏体      D. 莱氏体     E. 下贝氏体 

35. 晶体与非晶体相比具有一系列的晶体特性，例如：（　    ）等。  

A. 具有规则的外形　      B. 具有固定的熔点      C. 没有固定的熔点

D. 性能上表现为各向同性       E. 性能上表现为各向异性 

36. 下列杂质元素中，对钢的性能有利的是（      　 ）。  

A. 锰　      B. 硅         C. 硫         D. 磷        E. 氧 

37. 陶瓷材料是多相多晶材料，一般由（    　 ）和组成。 

A. 强化相　       B. 晶相        C. 玻璃相      D. 塑性相       E. 气相 

38. 根据合金元素的种类、特征、质量分数和钢的冶炼方法、热处理工艺不同，合金元素在钢中的存在形式主要有（　      ）。  

A. 共混态　      B. 掺杂态      C. 固溶体      D. 化合物      E. 游离态 

39. 淬火马氏体的组织形态主要有（      　 ）。 

A. 上马氏体　 B. 下马氏体   C. 板条状马氏体   D. 片状马氏体   E. 羽毛状马氏体 

40. 晶体中的面缺陷主要是指（　     ）。  

A. 空位　   B. 位错     C. 晶界     D. 间隙原子    E. 亚晶界 
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