混凝土结构基本原理复习资料

一、选择题

1、评价材料抵抗水的破坏能力的指标是(     )。

A、软化系数   B、渗透系数     C、抗渗等级    D、抗冻等级

2、建筑石膏在使用时，通常掺人一定量的动物胶，其目的是为了(     )。

A、缓凝       B、提高强度      C、促凝       D、提高耐久性

3、石灰熟化过程中的陈伏是为了(     )。

A、利于结晶   B、蒸发多余水分  C、消除过火石灰的危害  D、降低发热量

4、石油沥青的塑性指标是(     )。

A、针入度     B、延度          C、软化点      D、闪点

- 对于通用水泥，下列性能中(     )不符合标准规定为废品。

- A、终凝时间   B、混合材料掺量  C、体积安定性  D、包装标志

二、选择题

1、在硅酸盐水泥熟料的四种主要矿物组成中C4AF水化反应速度最快。(     )

2、国家标准规定，普通硅酸盐水泥的终凝时间不迟于10小时。(     )

3、材料的吸水性用含水率来表示。(     )

4、当材料孔隙率增加时，保温隔热性下降。(     )

5、有抗渗性要求的混凝土不宜选用矿渣硅酸盐水泥。(     )

三、简答题

- 什么是钢材的冷加工强化和时效处理?

2、地仓库存有一种白色胶凝材料，可能是生石灰粉、建筑石膏或白色水泥，问有什么简易方法可以辨认。

3、什么是泥凝土的和易性?和易性包括哪几方面内容?影响和易性的因素有哪些?

4、硅酸盐水泥腐蚀的类型有哪些?并简述水泥腐蚀的基本原因和防腐措施。

- 四、计算题

1、烧结普通砖的尺寸为240mm×115mm×53mm，已知其孔隙率为37%，干燥质量为2487g，浸水饱和后质量为2984g。以求该砖的表观密度、孔的体积、密度、含水率。

混凝土结构基本原理参考答案

一、选择题

1A 2A、3C、4B、5C、

二、判断

1× 2√3× 4× 5√

三、简答题

1.答钢材在常温下进行冷拉。冷拔和冷轧。使其产生塑性变形，从而提高屈服强度，成为冷加工强化。铜材经冷加工强化后，屈服强度提高，塑性、韧性及弹性模量降低。

经冷加工处理后的钢材，在常温下存放15-20d，或加热至100-200℃后保持一定时间（2-3h），其屈服强度进一步提高，且抗拉强度也提高，同时塑性和韧性也进一步降低，弹性模量则基本恢复。这个过程称为时效处理。在常温下存放15~20d，称为自然时效，适合用于低强度钢材；加热至100~200℃后保持一定时间（2~3h），称为人工时效，适合高强度钢材。总之∶经过冷加工和时效后个钢材的屈服强度提高。塑性和韧性降低。

2.加水。如有放热现象则为生石灰粉，否则看凝结快慢，如几分钟就凝结则为石膏，前两种都没出现，则为白水泥。

3.答和易性混凝土易于施工操作（搅拌、运输、浇筑、捣实），并获是质量均匀，成型密实的混凝土的性能。和易性包括三方面内容流动性、粘聚性、保水性。影响和易性的因素1.水泥浆的数量和水灰比2.砂率3.温度和时间性4.组成材料

4.答（1）硅酸盐水泥腐蚀的类型有溶解离蚀。化学腐蚀（盐类腐蚀、酸类腐蚀、强碱腐蚀）

（2）进成水泥腐蚀的基本原因是∶1.水泥石内部存在引起腐蚀的组成成分Cm（OH）；和水化铝酸钙∶2.水泥石本身不够密实，侵蚀性介质易进入其内部，造成水泥石的腐蚀∶

（3）相应的防腐措施有1.根据腐蚀环境的特点，合理选用水泥品种2.提高水泥石的密实度加做保护层。

四、简答题

表观密度=2984/（24x11.5x5.3）=2.04g/cm³

密度=2487/（24x11.5x5.3）=1.7g/cm³

孔的体积=24x11.5x5.3x37%=541cm³

含水率=（2984-2487）/2487x100%=20%