砼结构鉴定与加固复习资料

一、名词解释

1.点荷法：通过对砌筑砂浆层试件施加集中的点式荷载，测定试样所能承受的点荷值，结合考虑试件的尺寸，计算出砂浆的立方体强度。

26.工程结构加固：根据检测结果，按照一定的技术要求，采取相应的技术措施来增加结构可靠性的过程。

3.回弹测强曲线：通过一系列大量试验所建立的回弹值与混凝土强度之间的关系曲线。

4.外部粘钢加固法：用结构胶将薄钢板粘贴于混凝土构件表面（一般在受拉区），使薄钢板与混凝土协同工作的一种加固方法。

5.荷载试验：指对桥梁按照不同情况进行布置荷载，用来测试桥梁的各种反应（如应变、挠度、频率）来判断桥梁承载能力的过程。

二、单选题

1.PPIS循环中的I是指（B）阶段。

A、准备B、实施C、计划D、总结

2.桩径1200mm的混凝土灌注桩在声波透射检测中应当埋设（B）个声测管。

A、2 B、3 C、4 D、5

3.地基勘探的方式不包括（D）。

A、钻探B、坑探C、地球物理勘探D、井探

4.桩基础检测静载试验不包括（A）。

A、单桩水平抗拔静载试验B、单桩水平静载试验

C、单桩竖向抗拔静载试验D、单桩竖向抗压静载试验

5.回弹法检测混凝土抗压强度，被测混凝土龄期应为（C）

A、14~1000天B、28~1100天C、14~1100天D、30~1100天

三、填空题

1.工程结构检测包括检查、测量、判定三个基本过程。

2.PPIS循环包括：计划、准备、实施、总结四个阶段。

3.按检测批检测的项目，应进行随机抽样检测，且抽检构件最少数量宜符合GB/T50344-2004标准规定。

4.后装拔出法检测结构混凝土强度，每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。

5.钢筋混凝土结构钢筋保护层厚度检验，可采用非破损、局部破损的方法。

6.桥梁试验的荷载形式分为静载和动载。

7.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量，每次读数精确至0.5mm。

8.地基勘探方法包括：钻探、坑探、地球物理勘探三类。

9.根据灌浆机理，灌浆法可以分为渗入性灌浆、劈裂灌浆、压密灌浆和电动化学灌浆。

10.木结构检测主要包括木结构的外观检测和物理力学性质检测两个内容。

四、判断题

1.地基检测中的试验可分为室内试验和野外的现场原位测试。（T）

2.地基承载力不足可以从减小地基中的附加应力或提高地基承载能力两方面解决。（T）

3.钢筋混凝土结构中由于荷载引起的裂缝也称为结构性裂缝（T）

4.结构物倾斜的内因是指结构物自身以外后来附加的影响因素。（T）

5.砂浆回弹仪率定试验，回弹仪可水平弹击，也可垂直向下弹击。（F）

五、简答题

1.简述常用的基础加固方法。

（1）加大基础底面积法；

（2）加深基础法；

（3）锚杆静压桩法；

（4）树根桩法；

（5）静压桩法；

（6）石灰桩法。

2.简述混凝土强度的检测方法。

（1）回弹法测定混凝土强度；

（2）超声法测定混凝土强度；

（3）超声回弹综合法测定混凝土强度；

（4）钻芯法测定混凝土强度；

（5）拔出法测定混凝土强度。

3.简述结构加固的作用和意义。

（1）提高结构可靠性；

（2）延长结构的寿命；

（3）扩展结构的用途；

（4）保护和节约社会资源。

4.简述砌体强度检测方法。

（1）实物取样试验；原位轴压法；扁顶法；原位单剪法；原位单砖双剪法；粘结法。

5.简述混凝土结构加固方法。

（1）增大截面加固法；

（2）置换混凝土加固法；

（3）外加预应力加固法；

（4）外粘型钢加固法；

（5）粘贴纤维复合材料加固法；

（6）粘贴钢板加固法；

（7）增设支点加固法。