《砼结构鉴定与加固》复习资料
1、 名词解释
1.工程结构检测：
2.地球物理勘探（物探）：
3.超声回弹综合法：
二、单项选择题
1.PPIS循环中的I是指（   ）阶段。
A.准备	B.实施	C.计划	D.总结
2.桩径1200mm的混凝土灌注桩在声波透射检测中应当埋设（   ）个声测管。
A.2 	B.3 	C.4 	D.5
3.地基勘探的方式不包括（   ）。
A.钻探	B.坑探	C.地球物理勘探	D.井探
4.桩基础检测静载试验不包括（   ）。
A.单桩水平抗拔静载试验	B.单桩水平静载试验
C.单桩竖向抗拔静载试验	D.单桩竖向抗压静载试验
5.回弹法检测混凝土抗压强度，被测混凝土龄期应为（   ）
A.14~1000天	B.28~1100天	C.14~1100天	D.30~1100天
6.木材的物理力学性质指标不包括（   ）。
A.木材顺纹抗压强度		B.木材顺纹抗剪强度
C.木材顺纹抗拉强度		D.木材顺纹抗扭强度
7.著名的结构物倾斜实例不包括（   ）。
A.郑州二七纪念塔	B.中国虎丘塔	C.加拿大特朗斯康粮库	D.意大利比萨斜塔
8.桥梁动载试验荷载施加方式不包括（   ）。
A.跳车荷载	B.刹车荷载	C.跑车荷载	D.重物堆载
9.回弹仪的率定值应该是（   ）。
A.60±2 	B.70±2 	C.80±2 	D.90±2
10.钢结构材料的强度检测方法不包括（   ）。
A.取样拉伸法	B.原位测试法	C.表面硬度法	D.化学分析法
11.回弹法检测混凝土抗压强度，按批抽样检测时，应根据结构或构件类型和受力特征布置测区，测区数量不得少于（   ）个。
A.5 	B.10 	C.3 	D.1
12.（   ）类桩的桩身完整性必须判定为不能满足设计要求。
A.Ⅰ	B.Ⅱ	C.Ⅲ	D.Ⅳ
13.基础加固方法不包括（   ）。
A.加大基础底面积	B.加深基础	C.灰土桩	D.锚杆静压桩
14.砌体的受压工作应力检测应采用（   ）法。
A.原位轴压	B.扁顶	C.点荷	D.筒压
15.结构实体钢筋保护层厚度验收合格必须全部钢筋保护层厚度的合格点率为（   ）及以上。
A.70%	B.80%	C.85%	D.90%
2、 填空题
1.工程结构检测包括__________、__________、判定三个基本过程。
2.钢筋混凝土结构钢筋保护层厚度检验，可采用__________、局部破损的方法。
3.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量，每次读数精确至__________。
4.地基勘探方法包括：__________、__________、地球物理勘探三类。
5.木结构检测主要包括木结构的外观检测和__________两个内容。
6.按照加固技术途径的不同加固可分为加强法、__________、相对等效法三类。
7.结构检测按检测技术不同可分为__________、__________、半破损检测和综合法检测。
8.钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括：__________、挠度和承载力。
9.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量，测点数不少于构件测区数的__________。
10.超声波检测混凝土裂缝深度有三种方法：__________、__________、__________。
四、判断题
1.地基承载力不足可以从减小地基中的附加应力或提高地基承载能力两方面解决。（   ）
2.钢筋混凝土结构中由于荷载引起的裂缝也称为结构性裂缝（   ）
3.结构物倾斜的内因是指结构物自身以外后来附加的影响因素。（   ）
4.筒压法测定砖砌体砂浆强度的方法属于间接法检测。（   ）
5.破损检测是目前最直接的检测方式，目前在检测领域仍然具有主导地位。（   ）
6.检查和测量是工程检测最核心的内容，判定是目的，是在检查与测量的基础上进行（   ）
7.钢筋混凝土结构中由于变形引起的裂缝也称为非结构性裂缝。（   ）
8.荷载偏心是结构物倾斜的内因。（   ）
9.木材的含水率是指木材中所含水分的质量占干燥木材质量的百分数。（   ）
10.ＰＰＩＳ的第二个Ｐ是计划（Ｐｌａｎ）阶段。（   ）
五、简答题
1.简述混凝土强度的检测方法。
2.简述砌体强度检测方法。
3.简述结构物纠倾检测技术。 


砼结构鉴定与加固复习资料
一、名词解释
1. 工程结构检测：

2.地球物理勘探（物探）：通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件。 
3.超声回弹综合法：采用超声仪和回弹仪，在同一测区分别测量声速值及回弹值，然后根据所建立的测强公式推算该区混凝土强度的一种方法。 
二、单项选择题
[bookmark: _GoBack]1. B 2. B 3. D  4. A 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C   10. B  
三、填空题
1.检查、测量 2.非破损3. 0.5mm 。 4.钻探、坑探、 5.物理力学性质检测6. 更换法、7.无损检测、破损检测、 8.裂缝宽度、9.    10.    11.  
四、判断题
1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T 7. T  8.    9.    10.
五、简答题
1.简述混凝土强度的检测方法。 
答：（1）回弹法测定混凝土强度； （2） 超声法测定混凝土强度；  （3） 超声回弹综合法测定混凝土强度； （4） 钻芯法测定混凝土强度； （5） 拔出法测定混凝土强度。 

2.简述砌体强度检测方法。  
答：（1） 实物取样试验；原位轴压法；扁顶法；原位单剪法；原位单砖双剪法；粘结法。

3.简述结构物纠倾检测技术。  
答：（1） 外观检测，倾斜结构的外观检测主要是指墙体裂缝的检测；  （2） 变形监测，变形量检测包括水平倾斜率、地基与基础的整体变形量、局部变形量； （3） 地基性能检测，包括土体构造分布、地下水位、土体含水率等物理性能指标。           
