 砼结构鉴定与加固 复习资料
一、单项选择题
1、对已有结构的检测内容不包括             。
A．建筑物的结构形式                 B. 地基基础
C. 装修                             D. 混凝土的碳化情况
2、混凝土碳化对结构的不利影响             。
A．腐蚀钢筋    B.混凝土强度下降    C.钢筋强度下降    D.钢筋脱钝而锈蚀
3、原位轴压法是检测             。
A. 砌体抗压强度                   B. 检测砌体抗剪强度
C. 砌块抗压强度                   D. 砌体工作应力
二、填空题
1、混凝土结构构件的安全性鉴定，应按                        、                 、
                      、                          ，以及其他损伤等检查项目，分别评定每一受检构件的等级，并取其中最低一级作为该构件安全性等级。
2、检测碳化深度的方法主要有                           、                         、
                   、                              、热重分析法和化学分析法。
3、混凝土结构裂缝修补方法，主要有表面       、          、          和            。
三、简答题
1、建筑结构检测鉴定与加固的一般程序是什么？
 

2、地基不均匀沉降对建筑工程的危害有哪些？
 

3、如何检测钢筋混个凝土中的钢筋数量、间距及直径？

四、计算题
某教学楼楼盖中的矩形截面梁bXh=250mmX550mm, 采用C20混凝土，HRB335级钢筋， 受拉钢筋为4B18。该梁原作用的弯矩标准值为84kN•m, 现作用的弯矩设计值为170kN•m。已知该梁的抗剪能力满足设计要求，试采用粘钢法进行抗弯加固。




参考答案
一、单项选择题
1、C     2、D    3、A    

二、填空题
1、承载能力、构造、不适于承载的位移或变形、不适于承载的裂缝宽度，
2、酚酞试剂测试法、 彩虹指示剂测定法、pH计测定法、 X射线衍射分析法
3、封闭法、注射法、压力注浆法和填充密封法
[bookmark: _GoBack]
三、简答题
1、建筑结构检测鉴定与加固的一般程序是什么？
答：建筑结构检测鉴定与加固的一般程序是：首先进行建筑结构检测，在检测的基础上进行建筑结构可靠性鉴定和抗震鉴定，根据鉴定结果确定加固方案，进而进行加固设计，然后确定施工方案和进行施工组织设计，最后进行加固施工。

2、地基不均匀沉降对建筑工程的危害有哪些？
答：地基不均匀沉降对建筑工程的危害有建筑物发生倾斜、 建筑物下沉严重、建筑物墙体开裂等。 地基不均匀沉降会使上部结构（墙体及楼板）产生附加应力，当不均匀沉降超过建筑物承受的限度时，将会造成墙体及楼板开裂，甚至使建筑物整体倾斜，影响建筑物的使用功能和结构安全。

3、如何检测钢筋混个凝土中的钢筋数量、间距及直径？
答：采用钢筋探测仪检测钢筋位置时，将探头长边方向与钢筋长度方向平行，钢筋直径挡拨至最小，测距挡拨至最大，并将探头横向移动，仪器指针摆动最大时，探头下为钢筋位置，在相应位置做好标记。按上述步骤将相邻的其他钢筋位置逐一标出，并逐个量测钢筋的间距。
雷达法宜用于结构或构件中钢筋间距的大面积扫描检测，根据被测结构或构件中钢筋的排列方向，雷达仪探头或天线沿垂直于选定的被测钢筋轴线方向扫描，根据钢筋的反射波位置来确定钢筋间距和混凝土保护层厚度。
钢筋直径的检测可以使用钢筋探测仪直接测量，也可以凿开混凝土保护层，直接量测。

四、计算题
某教学楼楼盖中的矩形截面梁bXh=250mmX550mm, 采用C20混凝土，HRB335级钢筋， 受拉钢筋为4B18。该梁原作用的弯矩标准值为84kN•m, 现作用的弯矩设计值为170kN•m。已知该梁的抗剪能力满足设计要求，试采用粘钢法进行抗弯加固。
（1）原梁承载能力计算：

已知：[image: ],[image: ],[image: ],,则：
	[image: ]
同时： [image: ]，故满足要求
由[image: ]得
              [image: ]
              [image: ]
原梁弯矩承载力为：

        
表明原梁抗弯承载力不满足要求，需进行加固。
(2)加固设计



解得： 

        
满足要求。
加固钢板滞后应变按式(5-14)计算如下：
由受拉钢筋配筋率


，查表得 ，则




粘贴钢板取为Q235钢，则，

[bookmark: _Hlk150534775]粘贴钢板强度折减系数为：

则


，


应在受拉区粘贴 3mm厚、130mm宽的钢板。
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