
高分子化学复习资料               
一、单项选择题
1.目前使用的全同聚丙烯是丙烯经(      )聚合得到的。

A.阳离子聚合     B.自由基聚合       C.配位聚合          D.阴离子聚合

2.聚氨酯通常是由两种单体反应获得，它们是(      )。

A.己二胺－己二酸二甲酯              B.三聚氰胺－甲醛

C.己二醇－二异氰酸酯                D.己二胺－二异氰酸酯

3.合成线型酚醛预聚物的催化剂应选用(      )。

A.草酸           B.正丁基锂         C.氢氧化钙          D.过氧化氢

4.在己二酸和己二醇缩聚反应中加入 %的对甲苯磺酸起到的作用为(      )。

A.链转移剂       B.提高聚合速率     C.控制分子量        D.提高反应程度

5.下列哪个聚合物最容易解聚成单体(      )。
A.PE             B.PVC              C.PAN               D.PMMA

二、填空题
1.聚合物有两个分散性，是相对分子质量多分散性和             。

2.聚合反应按机理来分逐步聚合和连锁聚合两大类,如按单体与聚合物组成差别分为加聚反应、                  。

3.阻聚和缓聚反应的本质：链自由基向阻聚剂和缓聚剂的链转移反应，可能生成没有引发活性的中性分子，也可能是活性低的           。

4.在自由基聚合中,具有能同时获得高聚合和           的实施方法有乳液聚合。

5.乳液聚合的特点是可以同时提高相对分子质量和           。

6.合成高聚物的几种聚合方法中,能获得最窄的相对分子质量分布的是         。

7.线形缩聚的核心问题是相对分子质量的影响因素和控制；体形缩聚的关键问题是             。

8.在自由基聚合和缩聚反应中，分别用单体的转化率和         来表征聚合反应进行的深度。

三、判断题
1.在缩聚反应的初期，单体几乎全部缩聚成低聚物，延长反应时间，主要是提高分子量，而转化率变化较少。(      )

2.全同立构聚丙烯比无规立构聚丙烯有着更高的Tg。(      )

3.高分子化合物可以通过蒸馏的方法加以提纯。(      )

4.缩聚反应随着反应程度的提高，其分子量分布变宽，平均分子量增大。(      )

5.Flory凝胶点方程对于凝胶点的预测值要比实验值高。(      )

四、名词解释

1.诱导期：
2.竞聚率：
3.几率效应：
4.玻璃化温度：
五、简答题

1.聚合物化学反应有哪些特征？与低分子化学反应相比有哪些差别？

2.说明缩合反应与线型缩聚，体型缩聚对单体官能度的要求有何不同？

3.讨论尼龙 -66 合成反应中先采用水溶液缩聚，后采用熔融缩聚的理论依据？

六、计算题
1.生产尼龙-66，想获得数均分子量为13500的产品，采用己二酸过量的办法,若使反应程度P达到0.994，试求己二胺和己二酸的配料比。

高分子化学复习资料参考答案
一、单项选择题
1.C. 2.C. 3.A. 4.C. 5.D.
二、填空题
1.聚合度多分散性    2.缩聚反应和开环反应    3.新自由基

4.高相对分子质量    5.反应速率              6.阴离子聚合

7.凝胶点的控制      8.反应程度     
三、判断题
1. （对）  2. （对） 3. （ 错） 4. ( 对) 5. （ 错）

四、名词解释

1.诱导期：在聚合反应初期，初级自由基为阻聚杂质所终止，无聚合物生成，聚合速率为零，这一段时间称诱导期。

2.竞聚率：单体均聚链增长和共聚链增长速率常数之比。即r 1=k 11/k 12,r 2=k 22/k 21;它表征两个单体的相对活性。根据r值可以估计两个单体共聚的可能性和判断共聚物的组成情况。

3.几率效应：当聚合物相邻侧基作无规成对反应式，中间往往留有未反应的孤立单个基团，最高转化程度因而受到限制

4.玻璃化温度：玻璃态转变成高弹态的转变温度

五、简答题

1. 聚合物化学反应有哪些特征？与低分子化学反应相比有哪些差别？

答：与低分子化合物相比，由于聚合物的分子量高，结构和分子量又有多分散性， 因此聚合物在化学反应时有以下几方面的特征。 （1）若反应前后聚合物的聚合度不变， 由于原料的原有官能团往往和产物同在一个分子链中， 也就是说， 分子链中官能团很难完全转化， 因此这类反应需以结构单元作为化学反应的计算单位。 （2）若反应前后的聚合度发生变化， 则情况更为复杂。 这种情况常发生在原料聚合物主链中有弱键、 易受化学试剂进攻的部位， 因此导致裂解或交联。 （3）与低分子反应不同， 聚合物化学反应的速率还会受到大分子在反应体系中的形态和参加反应的相邻基团等的影响。

2. 说明缩合反应与线型缩聚，体型缩聚对单体官能度的要求有何不同？

答： 1-1，1-2，1-3等官能度体系：小分子的缩合反应2、2，2-2官能度体系：线型缩聚3、2-3， 2-4，2-5等是体型缩聚

3. 讨论尼龙 -66 合成反应中先采用水溶液缩聚，后采用熔融缩聚的理论依据？

答：聚酰胺反应， K=400，初期可以允许稍高的水含量，因此初期可以在水中聚合，反应后期为了达到高的聚合度，就必须要脱水。

六、计算题

1.生产尼龙-66，想获得数均分子量为13500的产品，采用己二酸过量的办法,若使反应程度P达到0.994，试求己二胺和己二酸的配料比。
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