《高分子材料分析与测试》课程试卷

一、选择题（每题2分，共20分）

1．测定试样中CaO的质量分数，称取试样0.9080g，滴定耗去EDTA标准溶液20.50mL，以下结果表示正确的是（）

A．10%B．10.1%C．10.08%D．10.077%

2．下列说法正确的是（）

A．精密度高，准确度也一定高B．准确度高，精密度不一定高

C．增加测定次数，一定能提高精密度D．偶然误差大，精密度不一定差

3．误差的正确定义是（）

A．某一测量值与其算数平均值之差B．含有误差之值与真值之差

C．测量值与其真值之差D．错误值与其真值之差

4．共轭酸碱对的Ka与Kb的关系是（）

A．KaKb=1B．KaKb=KwC．Ka/Kb=KwD．Kb/Ka=Kw

5．今欲配制一升0.01000mol·L-1 K2Cr2O7(摩尔质量为294.2g·mol-1)溶液。所用分析天平的准确度为±0.1mg。若相对误差要求为±0.2%，则称取K2Cr2O7应称准至（）

A．0.1gB．0.01gC．0.001gD．0.0001g

6．下面那些物理量不能用来评价塑料的热稳定性（）

A．尺寸稳定性B．负荷下热变形温度C．线性膨胀系数D．熔体流动速率

7．在对聚乙烯试样进行常规摆锤冲击试验时，试样不能被冲断，可采取的最佳措施为（）

A．采用高速拉伸冲击试验B．更换大能量的摆锤

C．采用缺口试样D．采用落球式冲击试验

8．通过红外光谱分析不能够得到的结果是（）

A．高聚物的元素组成信息B．高聚物中某一基团的存在与否

C．高聚物结构中是否存在取向结构D．未知高聚物的种类

9．在分析工作中要减小测定的偶然误差可采取（）方法

A．空白试验B．对照试验C．回收试验D．多次平行试验

10．下列哪一项不是气相色谱的定量分析方法（）

A．面积归一法B．外标法C．内标法D．参数法

二、填空题（每空1分，共20分）

11．将以下数修约为2位有效数字：13.7523修约为_____，8.251修约为_____。

12．气相色谱分别由_____、_____、_____、_____和_____五个部分组成。

13．塑料和橡胶的密度及相对密度的测定原理主要有_____、_____和_____三种。

14．塑料熔体在规定的温度和压力下，在参照时间内（600s）从标准口模被压出的质量称为_____，单位为_____。

15．在一定温度和远低于该材料_____的恒定外力作用下，材料的变形随时间增加而逐渐增大的现象称为_____现象。

16．材料的透光性能主要以_____和_____来表示。

17．氧指数是指在规定的试验条件下，刚好能维持材料燃烧时通入的氧氮混合气中以_____表示的最低氧浓度。

18．高分子材料的老化性能测试主要有_____、_____和_____等三种方法。

三、简答题（每题10分，共40分）

19．采用分光光度法测定被测试样组分时，为什么通常选择最强吸收带的最大吸收波长为测量的入射波长？

20．叙述毛细管法测定高聚物的熔点的原理和主要影响因素。

21．简述力学性能测试包括哪些项目的测试？

22．简述非结晶聚合物在拉伸过程中经历了哪几个变形阶段，Y点和B点分别叫什么点？

四、计算题 （ 20 分）

23．对氯乙烯单体中二氯乙烷的含量进行了十次测定， 得到下列结果： 1.48%，1.51%，1.52%，1.53%，1.52%，1.56%， 1.50%，1.54%，1.68%，1.56%，试用 Q 检验法判断有无可疑值需弃去（置信度为 90%）？

Q 值表

| 测定次数 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0.90 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.41 |

《高分子材料分析与测试》课程试卷答案

一、选择题（每题2分，共20分）

1—5 CBCBD 6—10 DBDDD

二、填空题（每空1分，共20分）

11．14；8.3

12．气路系统；进样系统；分离系统；温度控制系统；检测器

13．浸渍法；浮沉法；密度柱法

14．熔体流动速率；g/10min

15．断裂强度；蠕变

16．透光率；雾度

17．体积分数

18．自然老化；热老化；人工天候老化

三、简答题（每题10分，共40分）

19．同一吸光物质在不同波长下的ε值（摩尔吸光系数）是不同的。在最大吸收波长λmax处的摩尔吸光系数εmax最大。εmax表明了该吸收物质最大限度的吸光能力，也反映了光度法测定该物质可能达到的最大灵敏度。在最大吸收波长处测定该物质的灵敏度最高，测试的准确性最高。

20．（1）原理：

在控制升温速率的情况下对毛线管中的试样加热，观察其形状变化，将试样刚刚变透明或凝聚时的温度，作为该聚合物的熔点。

（2）主要影响因素：

①升温速率随着升温速率的增加，试样的熔点逐渐变低。在1.5-3℃/min范围内，测得的熔点值相差很小，所以把升温速率规定为（20.5）℃/min。

②控温起点高低按ISO3416-1985规定，当试验温度到达比预期的熔点大约20℃时，即把升温速率调整到2-0.5℃/min。

③装样高度装样高度相差较大时，对试验结果有一定影响。

21．力学性能测试包括拉伸性能、弯曲性能、压缩性能、冲击性能、剪切试验、蠕变及应力松弛试验、硬度试验、疲劳试验、摩擦及磨耗性能九个项目的测试。

22．非结晶聚合物形变经历了普弹形变、应变软化（屈服）、塑性形变(plastic deformation)（强迫高弹形变）、应变硬化四个阶段。Y点是屈服点，B点是断裂点。

四、计算题（20分）

23．解：先将这10个值按从小到大的顺序排列如下：

1.48%，1.50%，1.51%，1.52%，1.52%，1.53%，1.54%，1.56%，1.56%，1.68%

其中最大值1.68%和最小值1.48%为可疑值，分别对其进行Q值检验。

对最小值1.48%进行检验

查表得置信度为90%，测试10次的Q=0.41＞Q计算，因此最小值1.48%保留。

同样的方法对最大值1.68%进行检验

查表得置信度为90%，测试10次的Q=0.41＜Q计算，因此最大值1.68%舍去。